**材料明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 技术要求 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 太空棉保温棉被 | PE覆膜防水布（黑色）（150g/㎡以上）+珍珠棉（厚度5mm，80-100g/㎡）+太空棉（无胶棉，1000g/㎡）+黑正品无纺布（500g/㎡）+PE覆膜防水布（黑色）（150g/㎡以上），成品重量不低于1.8kg/㎡以上 | 幅宽1m | 米 | 8035 |
| 2 | 幅宽2m | 米 | 4542 |
| 3 | 幅宽3m | 米 | 61131 |
| 4 | 花毡保温棉被 | 黑正品无纺布（500g/平米）+三层拉力花毡（500g/平方/层）+黑正品无纺布（500g/平米），成品不低于2.5kg/平米 | 幅宽2m | 米 | 4434 |
| 5 | 幅宽3m | 米 | 51300 |

1. PE覆膜防水布要求两层材质，PE编织布+PO塑料薄膜，150g/㎡以上。
2. 珍珠棉厚度5mm，结构密实柔软，蓬松度低,80-100g/㎡。
3. 太空棉为无胶棉，重量不低于1000g/㎡
4. 黑正品无纺布结构密实，重量不低于500g/㎡
5. 拉力花毡材料结构密实，重量不低于500g/㎡/层
6. 按要求组合成品棉被中间缝线结实为死扣，配套10cm以上粘扣，PE覆膜防水布耐老化强度高，能够保证5年以上使用寿命
7. 太空棉保温棉被：组合后PE覆膜防水布（黑色）（150g/㎡以上）+珍珠棉（厚度5mm，80-100g/㎡）+太空棉（无胶棉，1000g/㎡）+黑正品无纺布（500g/㎡），PE覆膜防水布（黑色）（150g/㎡以上），成品重量不低于1.8kg/㎡以上

花毡保温棉被：黑正品无纺布（500g/平米）+三层拉力花毡（500g/平方/层）+黑正品无纺布（500g/平米），成品不低于2.5kg/平米

8.棉被绗缝线（棉被上缝线）间距为30cm，缝线结实，结扣为死扣。